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SOBRE TÉRMICO
F I C H A T É C N I C A

Descripción: 
ST® es uno de los más avanzados aislantes térmicos por masa y reflexión existentes en el mercado. Esta manta es producida en base a una espuma de polietileno microcelular de celda cerrada y laminado con aluminio reforzado con fibras de poliéster. 
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¿Por qué ST®? 
Una función primordial es la reducción de transferencia de energía radiante (calor), ya que esta es el factor más relevante de ganancia o pérdida de calor en verano e invierno respectivamente. ST® modifica la transferencia de energía radiante en un área y aumenta el "Valor R" y a diferencia de aislantes de gran espesor, refracta el calor hacia la fuente. 
También actúa como barrera de vapor, lo cual permite ahorrar en filtros ineficientes en el largo plazo y controla los problemas ocasionados por humedad y condensación. 
Es completamente seguro en su manipulación y a diferencia de otros aislantes, no promueve la proliferación de insectos, roedores, aves y microorganismos. Tampoco contiene fibras irritantes o partículas sueltas que puedan causar problemas en su inhalación. 
Reduce "rechinidos" o ruidos de las láminas metálicas en techos 
Por su facilidad y rapidez de instalación sin puentes térmicos, así como la innecesaria instalación de malla de alambre, resulta económico. 
Ahorro de consumo eléctrico u otros medios de calefacción. 
Resiste bajas y altas temperaturas.


Especificacion tecnica de la materia prima
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UNIDAD VALORES OBS

Estructura de la celda cerrada

Espesor Standard mm 5

Densidad Kg/m3 35 ASTM D 1622

Conductividad 

Termica (LAMBDA)

W / m° C 0,045 ASTM C 518

% en peso  27 ASTM D 570

Absorcion de agua % en volumen 0,945 ASTM D 570

longitudinal % ´-4,5 / -4,2

Estabilidad 

dimencional bajo 

calor

transversal (70°C X 22 Hs) ´+ 0,3 /+ 0,8

SAE 30 no hay 

Resistencia a los 

aceites minerales

15 DIAS deformaciones

23 °C resquebramientos

Resistencia al ozono No hay agrietamiento ASTM D 1171

Velocidad

Transporte

Permeabilidad al 

vapor de agua

del vapor de agua g/m2 día 1,6 ASTM E - 96

Permeanza g/m2 día mm hg

Permeabilidad a los 

rayos luz

% 52-53 Espectrofotometro
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